題目：AlGaInP紅光半導體材料的介紹

教授：郭艷光老師

學號：8522055

姓名：許玉晶

- Introduction

在整個雷射發展的領域當中，從最早的氣態雷射、液能雷射、固態雷射到現在的半導體雷射，我們可以感受的到，半導體雷射已漸漸地闖出了屬於它自己的一片天空，因為它不但具有體積小的優點，且材料不貴、損耗的功率低、可調的雷射光的頻率及高度的穩定性。而其中又以紅光半導體雷射發展得最為成功及廣泛。

在半導體雷射開始崛起以後，已經有許多的物質成功地被研究出能發出紅光。而這其中又以AlInGaP最具代表性，因為它能在室溫底下發出波長為0.6(m的紅光雷射且是為連續波(cw)，此外，它具有很大的直接價帶能量(direct energy band-gap)，還有GaAs這個導體材料能與它有很好的晶格匹配，而可以作為半導體元件的基板及接合層，讓它能夠順利地形成雙異質結構。如圖一所示。

p-electrode

p-GaAs       （Cap）

p-InGaAlP     （Cladding layer）

InGaP                         （Active layer）

n-InGaAlP     （Cladding layer）

n-GaAs       （Substrate）

n-electrode

圖一  AlInGaP之雙異質結構

它的發光原理是：利用加順向電壓在元件兩端，使元件產生由p極指向n極的電場，將cladding layer中的電洞及電子趕到中間的活性層，當導電帶的電子往下跳至價電帶後，與電洞結合形成電子電洞對後，便會以光子的形式釋放出能量，這就是我們所看到的雷射光了。其在日常生活中最常見的運用有：寫入和讀取DVD、發光二極體（LED）、雷射筆（laser pointer） … 等等。

- InGaAlP雙異質結構的特性

- 物質參數

任何一個物質系統皆具有許多的特性，我們用許多的符號及數量來代表它，稱之為物質參數。半導體也不例外，它也具有許多的物質參數，這在設計半導體雷射裝置時，為我們提供了不少的便利。而AlInGaP這個材料它較常用的物質參數有：band-gap energy、band offset、refractive index等。band-gap energy指的是活性介質雷射上能階（導電帶）至雷射下能階（價電帶）的能量差；band offset指的是活性介質與P極（或n極）的導電帶（或價電帶）之能量差，如圖二所示，refractive index指的則是AlInGaP對各個頻率光的折射率。

Band offset

Energy band-gap

Band offset

cladding   active  cladding

圖二   Band diagram for AlGaInP double heterostructure

- Energy band-gap

AlInGaP它真正的表示式應為(AlxGa1-x)0.5In0.5P。有研究指出，AlInGaP的energy band-gap會與Al成份的多寡有關，即Al愈多，energy band-gap愈大，Al愈少，energy band-gap愈小。這是因為Al是在週期表ⅢA族中是位於較上方的，為較小的原子，能與P形成較強的化學鍵，這就使得它們的energy band-gap較大了。這也就是圖一之結構形成的原因。其數學關係式如下：

Eg = 1.9 + 0.6x   (eV)   -----(1)

將Eg對x作圖後，其結果如圖三。

從圖三我們能很容易看出並加以驗証數學式中Eg與x之間的線性關係，也就是Al愈多，energy band-gap愈大。

又                Eg ＝=      代回(1)

( =   (nm)   -----(2)

將(對x作圖，其結果如圖四。

圖三  energy band-gap與Al的組成x之關係圖

圖四  輸出雷射光波長對Al的組成x之關係圖

因為在實際生活中，知道了鋁的組成比例就能知道其發光波長，往往比知道其價帶能量要來得方便許多，所以在這裡將Eg – x之關係圖延伸為( - x之關係圖以供參考。從圖中很明顯可以看出，Al的組成成份x愈高，所激發出來的雷射光波長就愈短，也就是其能量愈大。且從圖中還可以看到AlInGaP所能放射出來的雷射波長最長約650nm (InGaP)，最短約為495nm (AlGaP)。

一般用來讀取DVD最常見的波長約為630nm，從圖上我們並不難看出其對應到的x值約為0.04，也就是由(Al0.04Ga0.96)0.5In0.5P這個材料所激發出來的雷射光，所做出來的運用。

而一般用來寫入DVD的波長約為680nm，但是從圖中只能看到InGaP這個材料可以發出的最長波長為650nm的雷射，卻找不到可以發出波長為680nm的雷射的材料。這是因為式(1)中所描述的，是AlInGaP在自然長晶（Random Alloy）的情況下所具有的能帶間隙特性，不過如果我們特別來看InGaP這個物質的話，我們會發現，當InGaP它是以GaP-InP一層一層有次序的薄膜（Ordered GaInP）以超晶格的方式長上來的時候，其energy band-gap就會變小，約為1.84eV，代回式(2)計算一下，便可以得到波長約為680nm的雷射光了，也就是寫入DVD所需要的波長了。由以上所述，InGaP的能帶間隙會與本身的原子排列有關係，不過呢，這個情形在AlInP並不會發生。因此，我們可以知道，雖然寫入和讀取DVD的雷射光，同樣為AlInGaP這個物質，但是不論在其原子成份比例上或原子的排列方式上，都是具有很大的差異的。

- Gain-Current Characteristics

大部份的半導體材料其增益g與入射電電流密度J之間，皆存有近似線性的關係，即外加電流愈大，趨使的電子電洞也就愈多，增益就愈大。AlInGaP也不例外，它同樣具有這個特性，其數學關係式可表示為：

g＝β(ηi－A0)          ----(3)

ηI：internal efficiency below the threshold

d：the thickness of the active layer

β、A0：coefficients

有人已利用實驗測量出β、A0會與溫度有關係，其實驗結果如下圖五。從圖中我們可以很清楚地看到，β會隨著溫度的升高而下降，A0則會隨著溫度的上升而上升，將這個觀察結果與式(2)相對照一下，便可以看出增益g是會隨著溫度的升高而下降的。

- Effect of Carrier Overflow

在AlInGaP的雙異質結構中，常常會因為活性層的導電帶（價帶）與p、n極的導電帶（價帶）能量差太小，而導致載子溢流（carrier overflow）的情形，如圖六所示。當元件在運作，而有載子溢流的情形發生時，會讓元件產生許多不必要的熱功率，使得整個元件的溫度往上升，不但容易燒壞元件，更會使得增益降低，所以我們都會儘量避免有載子溢流的情況發生。

此外，當我們想要此雷射能發出較短波長的光時，就必須讓活性層的energy band-gap（Egact）大一點才可以，但是這會使得圖中活性層與p極的導電帶能量差變小，這就容易造成載子溢流的發生了。所以說，載子溢流是限制AlInGaP往短波長發展的一項重要因素。

幸好，有人發現載子溢流的情形可以藉著在p極中滲進很濃的電洞而加以改善，其經由計算而加以模凝的結果如圖七所示：

圖五   Measured coefficient as a function of temperature

J                   Joverflow

Egact         Egclad

n-cladding      active     p-cladding

圖六   Band diagram for AlGaInP double heterostructure

圖七 Calculated examples of the band diagrams and carrier distribution.

- p=1×1017cm-3 , (b)p=1×1018cm-3

在圖七的能帶圖中，Ec與Ev為導電帶與價帶，Efn與Efp為quasi-Fermi level；而在載子分布圖中，實線代表電子，虛線代表電洞。

從圖中我們可以看出，當n極摻的電子濃度維持一定，而p極摻的電洞濃度較高時，p極的導電帶與價帶的能量會整個往上提升，如此一來，活性層導電帶中的電子在面對較高的能量差之情形下，便不容易往p極的高能階升爬，也就不容易往p極跑了。由以上可知，當p極摻有較大的電洞濃度時，較不容易有載子溢流的情形發生。

- I-V特性

在AlGaInP/GaAs這個雙異質結構系統中，具有一個特性，即AlGaInP與GaAs之間的價帶能量差非常大，如圖八所示。從圖中可看出，這樣大的能量差對入射電流而言，就好像碰到一面牆壁一樣，使得入射電流無法通過，而必須要有足夠大的電壓（稱voltage drop），才能有電流通過，如此一來，要入射電流達到能產生雷射光的臨界

Ec

Eg

Ev

n-AlGaInP  active  p-AlGaInP  p-GaAs

圖八   Band diagram for AlGaInP/GaAs

電流時，便需要很大的電壓，這在實際的運作上，並不符合經濟效應；而又因為GaAs對於AlGaInP雷射而言，是一個很好的基板或接合層材質，所以我們不能不使用它，便必須想辦法來改善這個缺點。要改善這個缺點有三個方法：

- 減低p-AlGaInP中Al的含量。

就如同前面所述，當Al愈少，p-AlGaInP的Eg就會愈小，p-AlGaInP與p-GaAs間價帶的能量差就會愈小，就能減低voltage drop的值了。但是這樣子的作法會容易有載子溢流的情形發生。

- 在p-AlGaInP中摻進很高的電洞濃度。

誠如之前所提，當p-AlGaInP具有較高的電洞濃度時，其導電帶與價帶的能量會整個往上提升，p-AlGaInP與p-GaAs之間價帶的能量差就能減小，也就能降低voltage drop的值了。其實驗結果如圖九所示，圖中虛線所代表的是計算值，實線所代表的是實驗結果。從圖中我們可以看到，I-V特性線的voltage drop值不但會隨著電洞濃度的提高而減小，還具有較陡的特性，也就是在同樣的電壓之下，它會流出較大的電流，因此，在p-AlGaInP中摻進很高的電洞濃度是提升經濟效應一項很好的方法。

第三，在p-AlGaInP與p-GaAs之間加進一層p-GaInP。

由於p-GaInP的energy band-gap比p-AlGaInP小，也就是它會介於p-AlGaInP與p-GaAs之間。其道理就好比我們在爬樓梯，是一次爬一個階梯比較輕鬆呢，還是一次爬二個階梯比較輕鬆？相信大家都會覺得是一次爬一個階梯比較輕鬆。這也就是為什麼在p-AlGaInP與p-GaAs之間加進一層p-GaInP能減小voltage drop的值的原因了。其實驗結果如圖十所示。

圖九 Dependence of the current density vs. voltage characteristics on acceptor

concentration in the AlGaInP layer.

圖十  Comparison of the current density vs. voltage characteristics for two

kinds of structures

- Ohmic characteristics

另外，AlGaInP/GaAs它還有一項特性會跟p-AlGaInP中電洞的濃度有關，即歐姆特性(Ohmic characteristics)。圖十一為p-AlGaInP/p-GaAs此異質結構中，當p-GaAs的電洞濃度維持在5×1018cm-3，而p-AlGaInP的電浻濃度分別為5×1017cm-3與1×1017cm-3的I-V特性及其微分後的電阻特性之計算結果。

圖十一  Calculated examples of the current density-voltage characteristics

and the differential resistance characteristics for a p-AlGaInP/p-GaAs

heterojunction.

從圖中我們可以看到，當p-AlGaInP所摻進去的電洞濃度較高時，其電阻較小，反之則較大。而在實際的材料設計上，一般人皆會選用電阻較小的情況，這是因為若電阻太大的話，一來會由於I2R項而產生熱，讓元件的溫度升高，使得雷射的增益降低，或甚至燒壞元件；二來會由於I=項，當R愈大，要產生同樣到達增益的臨界電流所需的電壓就愈大，這使得元件在實際運作上的效率降低，所以一般而言，會較喜歡利用電阻小的情況。

- Gain-Guided Mode

當入射光行經一個很窄的狹縫時，會有繞射現象的產生，這讓半導體雷射的運作上出現瑕疪。由於半導體雷射的發光區域為夾在中間那層很薄的活性層，光從共振腔中發射出來經過那道很窄的區域時，便會產生繞射，這使得發射出來的雷射光會是一個直立的橢圓，而非一個漂亮的圓。為了改善這個缺點，便有人想到了利用增益模式（Gain-Guided Mode）來解決。

如圖十二所示，我們將原本整層接在p極上的電極寬度縮小，即將它變為一長條的形狀，此時流經整個元件的電流就不會像之前的結構一樣是一整片，而是慢慢地擴散到n極，如此一來，只有活性層靠中間的部分獲得增益，發光的長條區域便能減短，則能使得原來的橢圓形較接近圓形了。

W

p-electrode

p-GaAs         H

p-AlGaInP

GaInP

n-AlGaInP

n-GaAs

n-electrode

圖十二 Gain-Guided Semiconductor Laser for AlGaInP

- Thermal Effects on the Device Characteristics

AlGaInP它具有較大的熱電阻係數（Thermal resistivity），這對於裝置在操作上會造成明顯的影響，也就是會使活性層產生溫度變化，而導致臨界電流值的不斷增加。因此，為了要減少裝置的溫度變化，我們便需要好好地設計，cladding layerd的厚度、共拫腔的長度及散熱板的選用。

圖十三為活性層在雷射光要產生的臨界拫盪時的溫度變化(T與cladding layer高度H間的關係之計算結果。且此計算所依據之AlGaInP為一增益導向(gain-guided)的結構，如圖十二所示。

從圖十三中，我們可以大約看出，(T會隨著H的增加而跟著增加。這是因為當H增加時，由R=(式可知，cladding layer的熱電阻也就跟著增加，這就使得cladding layer有更多的熱產生，活性層也因此有溫度愈往上升的變化了。

圖十三  Calculated example of the temperature rise in the active layer, at the

oscillation threshold, as a function of cladding layer thickness H.

另外，從圖中我們還可以看到，當H很小，也就是cladding layer的厚度很薄時，(T值會劇增，這是因為當cladding layer長得太薄時，雷射共振腔橫向模式在cladding layer上損失的比例會比較高，如此一來，cladding layer容易吸收掉這些損失，而放出熱，這就產生了圖形上出現的結果。

由於活性層的溫度往高溫變化時，會引起臨界電流的增加，又它會受cladding layer厚度的影響，所以我們在設計半導體元件時，選擇理想的cladding layer厚度值時，應選擇如圖中所示，能使得(T呈現最小的值。特別是當我們想讓此元件以高功率來運作時，更是要注意這一點。

此外，AlGaInP的熱電阻值也會跟p-極的電極寬度，即圖十二中的W有關係。圖十四為AlGaInP（junction-side-down configuration）熱電阻值RTH與W及雷射腔長度L之間的計算結果。

圖十四 Calculated example of the thermal resistance of AlGaInP lasers as a

function of stripe width W and cavity length L.

圖中的熱電阻值是根據活性層、cladding layers、基板及接合層所散發出來的熱而加以計算的。從圖中我們可以看到，AlGaInP的熱電阻值會與W的倒數及雷射腔長L的倒數約呈正比的關係，但並不完全，也就是在W值較小的地方，其斜率較小。這是因為當W較小時，活性層所衍生的熱在傳導到接合層之前，可以藉由基板傳導到散熱板上。

- 高功率操作（HIGH-POWER OPERATION）

在許多不同的半導體雷射應用上，皆需要較高功率的雷射，特別是在光碟系統中。要獲得一具高功率的半導體雷射，一個很簡單也很在效的方法是，將活性層的厚度長薄一點。但它容易引起從活性層到p-cladding layer間的載子溢流，這是由於要讓雷射產生雷射振盪所需之載子濃度增加了。此外，我們還可以利用圖十二中所示之增

益模式，讓同樣的入射電流，集中在更小的發光區域內，就可以增

加雷射光的功率了。

- 短波長操作（SHORT-WAVELENGTH OPERATION）

短波長的雷射即為能量較大的雷射，要讓半導體雷射發出較短波長的雷射光，就必須想辦法讓負責發光的活性層energy band-gap大一點，基於這個原則之下，最簡單的方法就是，增加活性層材料中鋁的比例；但是當活性層的energy band-gap變大之後，其與cladding layers間的能量差就會變小，這就很容易造成前所提的載子溢流的情況，而使得溫度特性惡化。因此如果我們想要雷射光波長短一點，所要面臨的問題便是減低載子溢流的影響。

因此，為了要改善AlGaInP短波長運作的不理想，有許多的方法正被發展當中。其中，在p-cladding layer中摻進很濃的電洞已經經由實驗加以確定，能有效地防止載子溢流的情況發生，就如同前面所述。另外，使用off-angle substrate和multiquantum barrier（MQB）結構也能有效減小載子溢流的情形；另外，使用量子井（multiquantum well）和strained active layer能降低臨界電流，也是短波長運作所需要的結構。

- 結論

AlGaInP紅光半導體雷射的發展，迄今已經是非常的成熟及廣泛。尤於它在先天上有很好的晶格相匹配的條件，並能發出可見的紅光，此外，雖然它仍具有許多的缺憾，例如：band offset太小而易有載子溢流的情形發生、但皆能藉進一步的研發，諸如在cladding layers中摻很濃的雜質、引用量子井結構等方式，來加以改善。所以它比起其他也能發紅光的雷射材料，更能吸引較多的學者願意花心思投入研究，將它的特性發揮得淋漓盡致，這也就是它今天在我們的日常生活中能佔有很重要地位的原因。

不過也因為紅光雷射的發展，到今天已經可以說是達到了顛峰，在它日漸普及之時，人類已漸漸不能滿足於現況，而想要追求更精進的時代，於是出現了研究藍光半導體雷射的一股熱潮，如此一來，我們便可以擁有更高密度的DVD了；其中又以InGaN這個材料最受人注目及關心。因此，目前這股研究InGaN藍光半導體雷射的風潮，代表的是我們在半導體雷射的發展上，更往前邁向一大步的重要里程碑。

- 參考書目

- Govind P. Agrawal, “Semiconductor Lasers”, The Institute of Optics

University of Rochester, New York, Ch6.

- Peter S. Zory, Jr.  “Quantum Well Lasers”, University of Florida Gainesville, Florida, Ch9.

- NOZAKI, C., OHBA, Y., SUGAWARA, H., YASUAMI, S., and NAKANISI, T. (1983). J. Crystal Growth 93, 406.

- ONTON, A., and CHICOTKA, R. J. (1970). J. Appl. Phys. 42, 3420.

- GOMYO, A., SUZUKI, T., KOBAYASHI, K., KAWATA, S., HINO, I., and YUASA, T. (1987). Appl. Phys. Lett. 50, 673.

- S. Yamamoto, H. Hayashi, T. Hayakawa, N. Miyauchi. S. Yano, and T. Hijikata, Appl. Phys. Lett. 41, 796 (1982).